SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

# WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

dla  prac remontowych ogólnobudowlanych w różnych obiektach SPS ZOZ w Lęborku

Rodzaj prac: prace remontowe w różnych obiektach SPS ZOZ w Lęborku

Adres: 84 – 300 Lębork ul. Węgrzynowicza 13

Inwestor: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w

Lęborku ul. Węgrzynowicza 13

Zawartość opracowania:

1.Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

2.Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wg wykazu j.n.

CPV 45.40.00.00-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  budowlanych

CPV 45.41.00.00-4  Tynkowanie

CPV 45.44.21.00-8  Roboty malarskie

CPV 45.26.25.20-2  Roboty murowe

CPV 45.43.11.00-8  Kładzenie terakoty

CPV 45.43.12.00-9  Kładzenie glazury

Opracowanie: inż. Małgorzata Bartuś Lębork, 25 sierpnia 2014

- Przedmiot zamówienia

# 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych w różnych obiektach  SPS ZOZ w Lęborku

# CPV 45.40.00.00-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku  ul.Węgrzynowicza 13

Zarządzający realizacją umowy ,przyszły użytkownik: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul.Węgrzynowicza 13

# Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku

1.3.Charakterystyka Przedsięwzięcia

1.3.1.Przeznaczenie obiektów

Prace ogólnobudowlane różne w  obiektach SPS ZOZ w Lęborku obejmujące prace wynikające z doraźnych potrzeb zamawiającego koniecznych do wykonania w wyniku awarii ,zalania, uszkodzeń ,decyzji  natychmiastowego wykonania zaleceń Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej itp.

    - Ogólny zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót remontowych, wykończeniowych i obejmują wykonanie (ewentualnie uzupełnienie) :

-    konstrukcje murowe

- tynki

-     roboty malarskie oraz z płyt gipsowo-kartonowych

- roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian ( posadzka cementowa, glazura, terakota)

-      wymiana stolarki drzwiowej lub osadzenie nowych drzwi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla całości robót objętych zamówieniem.

1.4.Definicje i skróty

Ilekroć w specyfikacji jest mowa o:

1.4.1.certyfikacie zgodności – należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze

sharmonizowaną specyfikacją techniczną

1.4.2.deklaracja zgodności – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego

przedstawiciela,stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób  jest zgodny ze

specyfikacją techniczną

1.4.3.dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla

których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności  z :projektu

budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej

bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia

1.4.4.dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w

projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót,

a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów

1.4.5.inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba  posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i    ilości wykonanych robót,

bierze udział w odbiorach robot  zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz

urządzeń technicznych jak również przy odbiorze gotowego obiektu

1.4.6.obmiar robót – pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w

przypadku zmiany parametrów przyjętych w  przedmiarze robot, albo obliczania wartości robót

dodatkowych ,nie objętych przedmiarem.

1.4.7.przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót  podstawowych w kolejności

technologicznej ich wykonania , ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających

szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek  przedmiarowych

1.4.8.wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub  zastosowania w

sposób trwały w obiekcie budowlanym ,wprowadzony  do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako

zastaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość

użytkową

1.4.9.zarzadzajacy realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w  istotnych postanowieniach

umowy ,zwana dalej  zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do

nadzorowania realizacji robot i  administrowania umowa w zakresie określonym w udzielonym

pełnomocnictwie

# 1.4.10. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych

# polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej  konserwacji

1.5.11.terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której  prowadzone są roboty budowlane wraz z

przestrzenią  zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

1.5.12.odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części

robót , które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem  odbioru

2.Prowadzenie robót

2.1.Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót ustalonego pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawca oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót zgodnie z wiedzą techniczna, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2.Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia  użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót .Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy .Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

2.3.Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca  jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable. Wykonawca natychmiast poinformuje inwestora o każdym przypadkowym uszkodzeniu  tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska  na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących  na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się , że koszty zachowania zgodności  z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa  przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich  urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne  będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi , w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

2.6.Zarzadzający realizacją umowy

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawca, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

3.Materiały

3.1.Źródła  uzyskiwania materiałów

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych  umożliwiających  spełnienie wymagań podstawowych , określonych  w art.5 ust.1.pkt.1 ustawy Prawo Budowlane – dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie ,a  także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

3.2.Kontrola materiałów

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do pobierania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności.

3.3.Atesty materiałów

Wykonawca robót powinien przedstawić przedstawicielowi Zamawiającego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających  certyfikat  na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności  z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.

W przypadku materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty ,każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

3.5.Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie , były zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywać ich jakość i własności  w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Musza one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż  do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe miejsce składowania materiałów powinno być uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja przedstawiciela Zamawiającego.

4.Sprzęt

## Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

5.Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu ,które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Środkiem transportu pionowego będzie towarowy dźwig szpitalny ,co wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót na terenie czynnego zakładu jakim jest szpital. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco ,na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego transport materiałów na teren remontu.

6.Kontrola jakości robót

6.1.Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych oraz poleceniami . Wykonawca odpowiedzialny jest również za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.

6.2.Pobieranie próbek

Zarządzający  realizacją  umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu  próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego  realizacją umowy  będą odpowiednio opisane i oznakowane ,w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku  stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

7. Obmiary robót

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia..

8.Odbiory robót i podstawy płatności

Należność wykonawcy za wykonane zgodnie z umową roboty ,po ich komisyjnym odbiorze bez zastrzeżeń, będzie uregulowana na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego przy zastosowaniu stawek zaoferowanych w formularzu oferty ,sprawdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego i zatwierdzeniu protokółu odbioru przez Zamawiającego z konta zamawiającego na konto wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokółem odbioru robót przewidzianych umową.

Prace będą rozliczane kosztorysem powykonawczym nie częściej niż w okresach miesięcznych

9.Dokumenty do odbioru remontu

Do odbioru remontu wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

10.Normy, akty prawne

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót

1.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r(Dz.U.nr.89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami

2.Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia

9 listopada 2000r (Dz.U. nr 109/2000  poz.1157)

3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia19.12.1994 roku w sprawie dopuszczenia

do stosowania  w budownictwie  nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych

(Dz..U. nr10/1995, poz.48)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45.41..00.00-4 TYNKOWANIE

1.	Wstęp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach różnych SPS ZOZ w Lęborku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.

-   Tynki wewnętrzne i zewnętrzne

-    Tynki cementowo-wapienne

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

- tynk , warstwa zaprawy murarskiej , stanowi warstwę ochronną  lub wyrównawczą do których wykonania użyte zostały  zaprawy

- zaprawa murarska, mieszanina sproszkowanego i zarobionego wodą spoiwa (wapna , cementu, gipsu) z piaskiem. Ma postać elastycznego ciasta , które tężeje po paru godzinach, głównie na skutek reakcji wodorotlenku wapnia z  tlenkiem wapnia. Zaprawa jest stosowana jako materiał kształtujący powierzchnię ścian i stropów, nadaje estetyczny wyglad

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność koncepcją zmian funkcjonalnych , SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego

2. 	Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w

szczególności:

nie zawierać domieszek organicznych,

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. 	Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.

2.2.3. 	Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatur

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

- Sprzęt :Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

- Transport

- Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

- Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

- Wykonanie robót

- 5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na  zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach  zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

6. 	Kontrola jakości

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

7. 	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2  sprawdzony w naturze.

8. 	Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z

dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w      pomieszczeniu,

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli

przenikających z podłoża, pilśni itp.,

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

- Podstawa płatności

Forma i podstawa  płatności zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną pkt 9.

10.  Przepisy związane

PN-85/B-04500 	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 	Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003	Kruszywa do zapraw

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45.44.21.00 – 8 ROBOTY  MALARSKIE

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania prac  malarskich oraz okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych w różnych obiektach  SPS ZOZ w Lęborku

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót:

- zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z sufitów i ścian

- umocowanie siatki – taśmy na pęknięcia stropu

- przecieranie zaprawą tynkarską knauf istniejących tynków ścian i sufitów z zeskrobaniem starej farby

- okładziny ścian płytami gipsowo-kartonowymi

- obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi zwykłymi

- okładzina stropu płytami gipsowo-kartonowymi zwykłymi

- dwukrotne szpachlowanie tynków sufitów i ścian pod malowanie emulsyjne

- dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi

- dwukrotne malowanie z 2-krotnym szpachlowaniem lamperii

- wzmacnianie tynków uni-gruntem

- przecieranie lamperii klejem atlas+

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi stolarki okiennej  i drzwiowej drewnianej  oraz podokienników

- osadzenie narożników aluminiowych przy oknach, drzwiach, narożach  ścian

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi  grzejników radiatorowych rur, krat, drobnych elementów

- uszczelnianie styków ościeżnic ze ścianami

- tynkowanie bruzd elektrycznych

- wymiana kratek wentylacyjnych

- zabezpieczenie podłóg folią przed zachlapaniem

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

- podłoże malarskie powierzchnia( np. tynku ,betonu, drewna, płyt pilśniowych itp. surowa ,zagruntowana, wygładzona warstwą szpachlówki ,na której ma być wykonana powłoka malarska

- powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru, emalii nałożona i rozprowadzona  na podłożu ,decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej

- farba emulsyjna – wodorozcieńczalna farba przygotowana na spoiwie dyspersyjnym

- farba olejna – produkowana z wysokiej jakości żywicy ftalowej modyfikowanej olejami roślinnymi z dodatkiem środków pomocniczych i pigmentów

- kit szpachlowy – jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy w mieszaninie rozpuszczalników organicznych z dodatkiem środków plastyfikujących

- rozcieńczalnik do wyrobów olejnych – mieszanina węglowodorów alifatycznych i aromatycznych

- akryl-putz – biała masa szpachlowa jest sypką szpachlówką doskonale przyczepną do podłoży

- płyta gipsowo-kartonowa – składa się z rdzenia impregnowanego parafiną obłożonego

dwustronnie kartonem nadającym wytrzymałość i gładkość

silikony – są nowoczesnymi łatwymi w zastosowaniu jendnoskładnikowymi  szbkoutwardzalnymi  spoiwami. Tworzą trwałe ,elastyczne ,gumopodobne spoiny o doskonałej przyczepności do większości stosowanych materiałów

- wełna mineralna – materiał służący do wypełniania pustych przestrzeni między płytami. Stanowi izolację, dostosowujemy do grubości profili.

- wkręty – specjalnie hartowane blachowkręty o długości 25 mm, służą do mocowania płyt

- taśma akustyczna – piankowa taśma naklejana na profile chroni przed przenoszeniem dźwięków

-     masy szpachlowe – do wypełniania spoin między płytami  stosuje się masy   szpachlowe specjalnie

przeznaczone do płyt kartonowych, wzmocnione włóknem szklanym – do płyt o krawędziach półokrągłych,

zwykłe (stosowane z taśmą zbrojącą)   do płyt o krawędziach spłaszczonych

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego

2. 	Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

wodę – do farb wapiennych,

terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne

zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Masa szpachlowa akryl - putz

wydajność – 3,5 kg/m2 przy grubości warstwy 3 mm

czas wiązania 200 h min

2.5.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajność – 6–8 m2/dm3

czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

-   wydajność – 6–10 m2/dm3

- 2.5.5. Kit szpachlowy

-  wydajność około 1 m2/przy grubości warstwy 1 mm

-   czas wysychania powłoki do szlifowania  min 50 min

2.5.6. uni – grunt

- wydajność 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2

- użytkowanie powierzchni po 24 godz

- dopuszczalne rozcieńczanie czystą wodą w proporcji 1:1

2.6. Środki gruntujące

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

  - Materiały do suchych tynków oraz do montażu ścianek działowych

2.7.1 Płyty gipsowo – kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

- płyty zwykłe rozmiary 2600 x 1200 mm lub 1300 x 1200 mm, grubość 12,5 mm

- płyty impregnowane wodoodporne(zielone) stosuje się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, oraz ognioodporne (zielone TOP 2000), o wymiarze 900 x 1250 stosuje się na strychach

2.7.2.Profile i łączniki metalowe wg instrukcji producenta

- Profile poziome UW mocuje się do sufitu i podłogi, pionowe CW ustawia się co 60 cm .Zależnie od szerokości użytego profilu (50, 75, 100 mm) całkowita grubość ścianki w 75 mm950 + 2x12,5), 100mm (75 + 2x12,5), 125 mm (100 + 2x12,5) Do wykańczania kruchych naroży służą narożniki aluminiowe

3. 	Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli

4. 	Transport

Materiał należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach  w suchych warunkach, w temperaturze powyżej +5C.

Chronić przed przegrzaniem .

5. 	Wykonanie robót

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń  sanitarnych),

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

- całkowitym ułożeniu posadzek,

-  usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Podłoże pod wykonanie okładzin z płyt gipsowo – kartonowych powinno być sztywne i o równej powierzchni, oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń.

Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania okładzin oraz ścianek z płyt gipsowo-kartonowych powinna wynosić co najmniej 5 o C

5.1. Przygotowanie podłoży

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi  powierzchnie gruntować pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.

5.3. Wykonywania powłok malarskich

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.Powłoki powinny mieć jednolity połysk.Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

5.4. Zasady wykonywania okładzin z płyt gipsowo – kartonowych

5.4.1. Przy zastosowaniu podkładu z profili aluminiowych, powinny być one tak osadzone, aby ich zewnętrzne

powierzchnie były ze sobą dokładnie zlicowane, rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30 cm, a

odległość ich od krawędzi powinna wynosić 10 – 15 mm. Łby wkrętów  mogą wgniatać się w płytę

okładzinową, lecz nie powinny przerywać kartonu. Łby należy zagruntować farba olejną i zaszpachlować

6. 	Kontrola jakości

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

sprawdzenie wyglądu powierzchni,

sprawdzenie wsiąkliwości,

sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich

wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i

uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi

normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

6.3. Płyty gipsowo – kartonowe

6.3.1. Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być  proste lub spłaszczone. Płyta

powinna należycie przylegać do podkładu

7. 	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej lub m2 okładzin gipsowych lub m2 ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.

8. 	Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich

    - Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek  nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu  kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru

.8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki

od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej  powierzchni powłoki

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką

  - Odbiór robót okładzinowych oraz ścianek działowych  z płyt gipsowo-kartonowych

    - Odchylenie powierzchni okładziny  z płyt gipsowo –kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1

8.3.2. Dopuszczalne odchyłki dla ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych

- na 1 m długości max  3 mm

- na całej długości  max 8 mm

- odchylenia od pionu na wys.kondygnacji  max 6 mm

9.Podstawa płatności

Forma i podstawa płatności zgodnie z ogólną specyfikacja techniczna pkt.9

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100 	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 	Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003 	Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997	Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002	Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002	Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997	Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo – gipsowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45.26.25.20-2  ROBOTY MUROWE

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek działowych z materiałów ceramicznych w różnych obiektach SPS ZOZ w Lęborku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów  wewnętrznych obiektów tzn.:

- przymurowanie ścianek działowych z cegły pełnej gr 12 cm

- uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów bloczkami gazobetonowymi gr 12 cm

- przymurowanie węgarków z  cegły pełnej ½ x ½

- naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni

- zamurowanie przebić różnej grubości w ścianach z cegieł  cegły

- uzupełnienie sklepień płaskich Kleina

- osadzenie maskownic oraz kratek wentylacyjnych

- zamurowanie bruzd poziomych i pionowych o różnej szerokości z cegły

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami

-  ścianki działowe są to lekkie przegrody pionowe, które dzielą wnętrze budynku na poszczególne pomieszczenia.

W zasadzie ściany działowe są samonośne tzn. nie przenoszą  obciążeń oprócz  własnego ciężaru, jedynie

niektóre ściany działowe o   większej  wytrzymałości mogą stanowić stężenie budynku lub być podporami

stropów

-   murem pełnym nazywamy mur z cegieł pełnych lub otworowych (dziurawek, kratówek), w których nie ma ani

kanałów, ani też innych pustych przestrzeni między poszczególnymi  cegłami .Układy cegieł w murach

podlegają ogólnym zasadom prawidłowego  rozmieszczenia cegieł i nazywają się pospolicie wiązaniami

-    układem cegieł nazywamy rozmieszczenie cegieł w pewnym rytmicznym porządku

-    zaprawa murarska , mieszanina sproszkowanego i zarobionego wodą spoiwa (wapna,  cementu) z piaskiem. Ma

postać plastycznego ciasta ,które tężeje po kilku godzinach,

głównie na skutek reakcji wodorotlenku wapnia z tlenkiem wapnia. Zaprawa murarska stosowana jest jako

materiał spajający elementy budowlane .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego

2. 	Materiały

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 3,3-4,0 kg

- Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych.

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.

- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa

- Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i

odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.

- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się.

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary jak poz. 2.2.1.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych

- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.

- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.

- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.

- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

2 na 15 sprawdzanych cegieł

3 na 25 sprawdzanych cegieł

5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.3. Bloczki z betonu komórkowego

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:

cement: 	ciasto wapienne: 	piasek

1 	: 	1 	: 	6

1 	: 	1 	: 	7

1	: 	1,7 	: 	5

cement: 	wapienne hydratyzowane: 	piasek

1 	: 	1 	: 	6

1 	:	 1 	: 	7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:

cement: 	ciasto wapienne: 	piasek

1	: 	0,3	: 	4

1	: 	0,5	: 	4,5

cement: 	wapienne hydratyzowane: 	piasek

1	: 	0,3	: 	4

1	: 	0,5	: 	4,5

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. 	Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 	Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.	Wykonanie robót

Wymagania ogólne:

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegły pełnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy

malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.

- Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.

- Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

6. 	Kontrola jakości

6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

-     próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

-     wymiarów i kształtu cegły,

-     liczby szczerb i pęknięć,

-    odporności na uderzenia,

-    przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

| Rodzaj odchyłek | Dopuszczalne odchyłki [mm] |
| --- | --- |
|  | mury spoinowane | mury niespoinowane |
| Zwichrowania i skrzywienia: – na 1 metrze długości – na całej powierzchni | 3 10 | 6 20 |
| Odchylenia od pionu – na wysokości 1 m – na wysokości kondygnacji – na całej wysokości | 3 6 20 | 6 10 30 |
| Odchylenia każdej warstwy od poziomu – na 1 m długości – na całej długości | 1 15 | 2 30 |
| Odchylenia górnej warstwy od poziomu – na 1 m długości – na całej długości | 1 10 | 2 10 |
| Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: do 100 cm szerokość wysokość ponad 100 cm szerokość wysokość | +6, –3 +15, –1 +10, –5 +15, –10 | +6, –3 +15, –10 +10, –5 +15, –10 |

7. 	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.

8. 	Odbiór robót

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę

- Podstawa płatności

Forma i podstawa płatności zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną pkt.9

10.  Przepisy związane

PN-68/B-10020 	Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996	Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990	Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 	Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.

PN-97/B-30003 	Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 	Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 	Wapno.

PN-EN 13139:2003 	Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259	Beton komórkowy

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45.43. 00.00-0  POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

CPV 45.43.11.00-8   Kładzenie terakoty

CPV 45.43.12.00-9   Kładzenie glazury

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek cementowych oraz ułożenia glazury i terakoty w obiektach różnych SPS ZOZ w Lęborku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwa wyrównawcza grubości 2 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,

z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym,ułożeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gładko oraz wykonaniem iwypełnieniem masą asfaltową  szczelin dylatacyjnych.

- Posadzka cementowa różnej grubości, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża  rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa zatarciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

-Posadzka  dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych luzem ułożonych na zaprawie

klejowej , z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,  ustawieniem   punktów wysokościowych,

sortowaniem płytek, ,przycięciem,  dopasowaniem i ułożeniem na klej  oraz wypełnieniem spoin fugą

kolorową  z  oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

-Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych zaokrąglonych luzem o wymiarach 10 x 30 cm, z

oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek,

przycięciem, dopasowaniemi ułożeniem na klej oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem

powierzchni.

- Układanie dwubarwnej glazury na ścianach

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

-  posadzki na spoiwie cementowym , posadzki monolityczne dwuwarstwowe, pierwsza warstwa

wyrównawcza z zaprawy cementowej, druga warstwa posadzka właściwa z zaprawy cementowej. Posadzki na

spoiwie cementowym powinny być związane podkładem lub podłożem. Zawartość cementu w posadzce nie

powinna przekraczać zawartości  cementu w podkładzie  lub podłożu  więcej niż 100kg/m3

- terakota ,wyroby ceramiczne nieszkliwione , z glin drobnoziarnistych , charakteryzujące się znaczną

odpornością  na wpływy atmosferyczne

-glazura szkliwo, powłoka pokrywająca  wyroby ceramiczne, nadająca ich powierzchniom   odpowiednią

gładkość i barwę powodująca nieprzepuszczalność materiału. Także potoczna  nazwa płytek ceramicznych

stosowanych do wykładania ścian

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za

zgodność z koncepcją zmian funkcjonalnych ,SST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego

2.	Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w

szczególności:

-  nie zawierać domieszek organicznych,

-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Kruszywo do  posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

2.5. Wyroby terakotowe

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

- Właściwości płytek podłogowych terakotowych:

-  barwa: wg wzorca producenta

nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%

wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa

ścieralność nie więcej niż 1,5 mm

mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20

kwasoodporność nie mniej niż 98%

ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

długość i szerokość: 	±1,5 mm

grubość: 	± 0,5 mm

krzywizna:	1,0 mm

- Gresy – wymagania dodatkowe:

twardość wg skali Mahsa	8

ścieralność	V klasa ścieralności

na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

- Materiały pomocnicze

Do mocowania płytek  stosować klej.

Do wypełnienia spoin gotowe fugi kolorowe

- Transport

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

- Składowanie

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.

2.14. Płytki ceramiczne /glazura/

a) Wymagania

- barwa – wg wzorca producenta

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymałość na zginanie  nie mniejsza niż 10,0 MPa

- odporność szkliwa na peknięcia włoskowate nie mniej niż 160 o C

- b) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość: 	±1,5 mm

-  grubość: 	            ± 0,5 mm

- krzywizna:	               1,0 mm

- Transport

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące

wyrobów łatwo tłukących.

- Składowanie

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.

3. 	Sprzęt

Do wykonywania robót okładzinowych i podłogowych należy stosować

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

- narzędzia lub urządzenia do ciecia płytek

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do

rozprowadzania zaprawy klejowej

- łaty do sprawdzania równości powierzchni

- poziomice

- wkładki dystansowe

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do

przechowywania  kleju

- gąbki do mycia i czyszczenia okładziny i wykładziny

4. 	Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. 	Wykonanie robót

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

- Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem  zaprawy, z zatarciem

powierzchni na ostro oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

- Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie

12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od  kurzu i

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

-  Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów  budynku paskiem papy.

-  W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

-  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie

powinna być niższa niż 5°C.

-  Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.	
-  Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość  cementu nie

powinna być większa niż 400 kg/m3.

-  Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub  mechanicznego zagęszczenia z

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

-  Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z  ustalonym

spadkiem

-  Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna

wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm.

- Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią

polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni  wodą.

5.3. Posadzki cementowe

- Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu warstwowe z zaprawy

cementowej

- Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą przy

posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa.

- W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielające posadzkę   wraz z całą konstrukcją

podłogi od pionowych elementów budynku,

- Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.

- zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na ostro

5.4. Okładziny ceramiczne/glazura/

- Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład

wykonany z obrzutki i narzutu .Obrzutkę należy  wykonać o gr   3 mm z ciekłej zaprawy cementowej 8, narzut

z plastycznej zaprawy cementowo – wapiennej 5

- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża /tynku /klejem bezpośrednio do równego,

gładkiego,  podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego

podłoża.

- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami

drucianymi oraz zmyć z kurzu

- Glazura powinna być posegregowana  według wymiarów, gatunków, odcieni, barwy.

- Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą  od której układane będą płytki (może to być linia

wyznaczona przez cokół posadzki) oraz przygotować  zaprawę klejącą zgodnie instrukcją producenta

- Zaprawę klejącą  trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod katem 50 o.Klej powinien nałożony

być równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany ,klejpowinien pozwolić na wykonanie okładziny w

ciągu 15 minut

- Po nałożeniu kleju układamy płytki warstwami poziomymi ,począwszy od wyznaczonej linii na ścianie.

Nakładając płytkę , trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (około 1-2 cm),  ustawić w żądanej pozycji i

docisnąć  tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4- 6mm. Przesuniecie nie może powodować

zgarniania kleju. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy

stosować wkładki dystansowe./

- Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami.

- Po związaniu zaprawy klejowej należy usunąć wkładki  dystansowe i wypełnić spoinyzaprawą do fugowania

5.5.Posadzka/terakota/

- Do układania terakoty można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych i robót tynkarskich oraz

robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji

- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i  brudu

oraz zmyć z kurzu

- Terakota powinna być posegregowana  według wymiarów, gatunków, odcieni, barwy.

- Następnie przygotowuje się   zaprawę klejącą zgodnie z  instrukcją producenta.

- Zaprawę klejącą  należy rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod katem 50 o.Klej powinien nałożony

być  równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża ,klej powinien pozwolić na wykonanie terakoty w

ciągu 10minut

- Po nałożeniu kleju terakotę układa się od wyznaczonej linii.

- Nakładając płytkę , trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (około 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć

tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6 - 8mm.

Przesuniecie nie może powodować zgarniania kleju. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania

oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe./

-Po wykonaniu fragmentu terakoty  należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między  płytkami.

- Zaleca się ,aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:

- do 10 cm                               około 2 mm

- od 10 cm do 20 cm               około 3 mm

- od 20 cm do 60 cm               około 4 mm

- powyżej 60 cm                     około 5 – 20 mm

-  Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do ugowania na menisk

wklęsły.

6. 	Kontrola jakości

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

6.4.Materiały ceramicznemNależy sprawdzić wymiar, kształt płytek, liczbę szczerb i pęknięć, odporność na

uderzenia

7. 	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2.

8. 	Odbiór robót

Odbiór powinien obejmować:

8.1.Posadzka cementowa

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę

wzrokową,

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów

dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie czy  powierzchnia posadzki cementowej jest zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czy

jest czysta i odpylona

- niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami

- sprawdzenie dozwolonego odchylenia  powierzchni posadzki od płaszczyzny, w dowolnym  miejscu nie może

przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o  długości 2 m

-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów ; badanie należy  wykonać przez ocenę wzrokową.

- dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek glazurowanych od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno

być większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości

łaty dwumetrowej.

8.2. glazura

- sprawdzenie prawidłowości  przyczepności glazury do podłoża, która przy lekkim  opukiwani  nie powinna

wydawać głuchego odgłosu

-   odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego przy użyciu łaty o długości 2m(nie powinno

przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m)

-   odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m9nie powinno być większe niż 2mm  na całej

długości łaty)

-   prawidłowości przebiegu i wypełniania spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm

-   grubość warstwy kleju pod płytką nie powinna przekraczać wartości określonej przezproducenta   w  instrukcji ,

na podstawie zużycia kleju

8.3. terakota

-   sprawdzenie prawidłowości  przyczepności terakoty do podłoża, która przy lekkim opukiwani nie powinna

wydawać głuchego odgłosu

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny przy użyciu łaty o długości 2 m(odchylenie nie powinno być większe niż

3 mm na całej długości łaty

-  prawidłowości przebiegu i wypełniania spoin z łatą  z dokładnością do 1 mm

-  grubość warstwy kleju pod płytką nie powinna przekraczać wartości określonej przezproducenta w  instrukcji , na

podstawie zużycia kleju

9.	Podstawa płatności

Forma i podstawa płatności  zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną pkt.9

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003	Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100	Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-74/B-30175	Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 12004:2002           Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001          Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie

PN-EN 87:1994                 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie

PN-EN 159:1996               Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej

E> 10% .Grupa B III

PN-EN 176:1996               Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej  nasiąkliwości wodnej  E < 3% .Grupa B I

PN-EN 177:1997               Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o  nasiąkliwości wodnej  < 3% <E<6%.Grupa B IIa

PN-EN 178:1998               Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o  nasiąkliwości wodnej  < 6% <E<10%.Grupa B IIb

PN-70/B-10100                 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze